ICS 71.060.20

CCS G 13

T/ZZB XXXX—XXXX

活性氧化锌

Activated zinc oxide

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件由浙江奔乐生物科技股份有限公司组织制订。

本文件主要起草单位：浙江奔乐生物科技股份有限公司。

本文件参与起草单位：浙江省化工研究院、浙江省化工产品质量检验站有限公司、浙江省标准化协会、浙江大学饲料科学研究所、杭州富阳奥德玛科技有限公司、浙江金泰莱环保科技有限公司、杭州归源环保科技有限公司。

本文件主要起草人：何建兴、史婉君、郑育欢、叶海云、黄焕林、冯杰、葛军、王青、杨四君、朱涵平、邓惠英、于月明。

本文件评审组组长： XXX。

本文件由浙江奔乐生物科技股份有限公司负责解释。

活性氧化锌

- 范围

本文件规定了活性氧化锌的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存、质量承诺。

本文件适用于以含锌原料与硫酸采用湿法工艺反应，经合成煅烧后制得的活性氧化锌。

分子式：ZnO。

相对分子质量：81.39（按2016年国际相对原子质量）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 534  工业硫酸

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8151.1  锌精矿化学分析方法第1部分：锌量的测定

GB/T 8151.8  锌精矿化学分析方法第8部分：镉量的测定

GB/T 16913.3《 粉尘物性试验方法第3部分 堆积密度的测定 自然堆积法》

GB/T 23844—2019  无机化工产品中硫酸盐测定通用方法

GB/T 23947. 1 — 2009无机化工产品中砷测定的通用方法第 1部分 :二乙基二硫代氨基甲酸银光度法

HG/T 2572-2020 活性氧化锌

- 基本要求

  - 研发设计能力

    - 应具备湿法工艺生产活性氧化锌的研发技术人员，确保设计开发性能的有效性和可靠性。

    - 应具备产品应用领域配方设计打样并持续优化改进的能力。

  - 原料

    - 次氧化锌原料

应符合表1的规定。

表1 次氧化锌原料质量要求

| 项目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 黑色或灰白色固体 | 在自然光线下目测 |
| 含锌（以Zn计）/ % | 15 | GB/T 8151.1 |
| 含铁（以Fe计）/ % | 0.5-1.5 | GB/T 13885 |
| 镉（以Cd计）/% ≤ | 0.1 | GB/T 8151.8 |

    - 工业硫酸

应符合 GB/T 534 产品分类中浓硫酸一等品要求，硫酸（以H2SO4计）的质量分数≥98.0%。

  - 工艺与装备

    - 含锌原料与配制好的硫酸通过酸解反应后，得到的硫酸锌溶液中含有少量的铁、锰、铅、镉等杂质，经四步净化工艺处理后，方能使铅镉等重金属杂质达标。净化合格后的硫酸锌溶液与纯碱溶液在合成釜中进行复分解反应，生成碱式碳酸锌，经洗涤、压滤后进入闪蒸干燥系统，干燥合格的碱式碳酸锌送入煅烧系统，经高温分解后即生成合格的氧化锌产品，最后进行定量包装。

    - 具备与生产工艺相匹配的生产设备与自动控制设施。

    - 反应、净化、合成过程产生的废气采用专用环保设备集中收集，通过二次水幕喷淋处理后达标排放。废水经公司处理站处理后达标排放。

    - 煅烧采用天然气清洁能源，废气中粉尘、二氧化硫、氮氧化物的排放应达到政府规定的环保要求。

  - 检测能力

    - 应具备生产过程控制和成品关键技术指标的检测能力。

    - 应具备生产过程控制和成品型式检验的原子吸收分光光度计、紫外-可见分光光度计、堆积密度仪、pH计等检测设备。

- 技术要求

  - 外观

白色或淡黄色粉末。

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 表2 理化指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 氧化锌含量 （以ZnO计）w/% | 96.0-99.0 |
| 105℃挥发物w/% ≤ | 0.6 |
| 水溶物w/% ≤ | 0.5 |
| 灼烧减量w/% | 1-3 |
| 盐酸不溶物w/% ≤ | 0.03 |
| 硫酸盐（以SO42-计）w/% ≤ | 0.6 |
| 铅（以Pb计）w/% ≤ | 0.001 |
| 锰（以Mn计）w/% ≤ | 0.0008 |
| 铜（以Cu计）w/% ≤ | 0.0002 |
| 砷（以As计）w/% ≤ | 0.0002 |
| 镉（以Cd计）w/% ≤ | 0.0008 |
| 堆积密度 /（g/cm3） ≤ | 0.4 |
| 外形结构 | 球状或链状 |
| 比表面积 m3/g ≥ | 45 |
| 筛余物（45μm试验筛）w/% | 0.05 |

- 试验方法

  - 一般规定

除非另有规定，本方法所用的试剂均为分析纯。光谱分析用水应符合GB/T 6682中一级水的规定。其它分析用水应符合GB/T 6682中三级水的规定，所有滴定分析用标准溶液按GB/T 601配制和标定。

  - 外观判定

按HG/T 2572-2020第5.2规定执行。

  - 氧化锌含量的测定

按HG/T 2572-2020第5.3规定执行。

  - 105℃挥发物的测定

按HG/T 2572-2020第5.4规定执行。

  - 水溶物的测定

按HG/T 2572-2020第5.5规定执行。

  - 灼烧减量的测定

按HG/T 2572-2020第 5.6规定执行。

  - 盐酸不溶物的测定

按HG/T 2572-2020第5.7规定执行。

  - 硫酸盐含量的测定

按GB 23844—2019规定的分光光度法执行。

  - 铅的测定

按HG/T 2572-2020中 5.8规定执行。

  - 锰的测定

按HG/T 2572-2020第5.9规定执行。

  - 铜的测定

按HG/T 2572-2020第5.10规定的方法进行。

  - 砷的测定

按GB/T 23947.1规定执行。

  - 镉的测定

按GB/T 19589-2004第5.10规定执行。

  - 堆积密度的测定

按GB/T 16913规定执行。

  - 外型结构的测定

按HG/T 2572—2020第5.14规定执行。

  - 比表面积测定

按HG/T 2572—2020第5.13规定执行。

  - 筛余物的测定

按HG/T 2572—2020第5.12规定执行。

- 检验规则

  - 出厂检验

出厂检验项目为外观和性状、氧化锌含量、铅、砷、镉、堆积密度、硫酸盐、筛余物。产品出厂前应逐批检验，检验合格方可出厂。

  - 型式检验

- 型式检验的内容为第4章的全部项目。当有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 产品投产时；

- 正常生产，每半年至少一次；

- 生产工艺或原料来源有较大改变时；

- 停产三个月以上，重新恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 相关监管部门提出进行型式检验的要求时。

  - 组批

以相同材料、相同的生产工艺、连续生产或同一班次生产的产品为一批。

  - 抽样

按GB/T 14699.1的要求进行。

  - 判定规则

检验中有一项指标不符合本文件要求时，允许自同批产品中加倍量抽样进行复检，复检结果中仍有不合格项，则判该批次产品不合格。

  - 仲裁

如供需双方对产品质量发生异议时，可由双方商请仲裁单位按本文件的检验方法和规则进行仲裁。

- 包装、运输、贮存

  - 包装

    - 包装规格

25 kg/包、1000 kg/包，也可根据用户的要求而定。

    - 包装材料

采用塑料编织袋或纸塑复合袋包装，内衬塑料薄膜内袋。

    - 净含量允差

按国家商检总局75号令执行。

  - 运输

运输工具必须清洁、干燥，有防雨、防晒设施，不得与有毒有害物质混运。

  - 贮存

产品应贮存于通风、干燥处，不得与有毒有害物质混贮。

- 质量承诺

  - 产品质量有异议的，应在24小时内作出处理响应，及时为用户提供解决方案。

  - 在正常运输、贮存的情况下，有产品质量问题的，应提供免费退换货服务。

- _________________________________